September 2016

POLERING

Några enkla råd och tips för att polera bilen

Bilens lack utsätts för stora påfrestningar och lacken åldras dessutom och kan behöva fräschas upp. Även nylackerade ytor kan behöva poleras för att ta bort ytdefekter. Norton har lösningar och produkter för att få en perfekt yta på lacken!

**Renovering av gammal lack**

Om lacken är gammal och behöver renoveras så börja med att våtslipa ytan. För detta används Norton Ice Q255 sliprondeller i korn 2000-3000. Dessa rondeller har ett skumgummiskikt som ger en mjuk och följsam slipning samtidigt som det absorberar rikligt med vatten. Använd en 150 mm oscillerande slipmaskin. Därefter ska ytan poleras. Använd då polerpastan Step 1 Liquid Xtra Cut tillsammans med vit polersvamp med röd baksida (hård) eller en Norwool lammullshätta på en 150 mm polermaskin. Rengör med en röd mikrofiberduk. Avsluta med att behandla ytan med Liquid Ice Detailer Spray som snabbt och effektivt tar bort polermedels- och rubbingsrester samtidigt som det ger ett utmärkt lackskydd. Används med mikrofiberduk.

**Ta bort ytdefekter**

För att ta bort ytdefekter på klarlack finns några olika metoder beroende på vilken typ det är frågan om. Noppor och lackstänk på små ytor tas enkelt bort med 38 mm Black Ice sliprosetter i korn 1500, 2000 eller 2500. Dessa används antingen med en liten slipklots för handslipning eller med oscillerande minislipmaskin. Fortsätt slipningen med 80 mm Norton Ice Q255 rondeller i korn 2000 – 3000 med skumgummiskikt i en 80 mm oscillerande maskin. För större ytor används 150 mm Norton Pure Ice Q175

filmrondeller i korn 1500 med skummellanlägg och en 150 mm oscillerande maskin. Fortsätt slipningen med 150 mm Norton Ice Q255 rondeller i korn 2000 - 3000 med skumgummiskikt. Avsluta med att polera den bearbetade ytan i två steg: Börja med Step 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut som används med vit polersvamp med röd baksida (hård) eller en Norwool lammullshätta på en 150 mm Dynabrade polermaskin. Rengör med en röd mikrofiberduk. Fortsätt med Step 2 Norton Ice Liquid Ice OEM tillsammans med en svart polersvamp (mjuk). Rengör med en svart mikrofiberduk.

**Borttagning av rinningar, apelsinyta mm.**

För borttagning av rinningar börja med att våtslipa ytan för hand med Norton Black Ice eller T100 våtslippapper. Fortsätt sedan att slipa med 80 eller 150 mm Norton Ice Q255 rondeller i korn 2000 - 3000 med skumgummiskikt. Använd en oscillerande maskin. Avsluta med att polera den bearbetade ytan i två steg med Step 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut och Step 2 Norton Ice Liquid Ice OEM enligt ovan.

Apelsinyta tas enklast bort genom att slipa med 150 mm Norton Pure Ice Q175 filmrondeller i korn 1500 med skummellanlägg och en oscillerande maskin. Fortsätt slipningen med 150 mm Norton Ice Q255 rondeller i korn 2000 - 3000 med skumgummiskikt. Avsluta med att polera den slipade ytan i två steg med Step 1 Norton Liquid Ice Xtra Cut och Step 2 Norton Ice Liquid Ice OEM enligt ovan.

Avsluta alla moment ovan med att behandla ytan med Liquid Ice Detailer Spray som snabbt och effektivt tar bort polermedels- och rubbingsrester samtidigt som det ger ett utmärkt lackskydd. Används med mikrofiberduk.

Nu har du fått en perfekt lack på din bil !

Se även [www.nortonabrasives.com/sv-sv](http://www.nortonabrasives.com/sv-sv)